SPECYFIKACJA NR  SST-D-01

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Droga dojazdowa  do gruntów rolnych Rolnicza w Bażanowicach

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych- nawierzchnia asfaltowa

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2007-08-30

SPECYFIKACJA NR  SST-D-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

#### Remont-przebudowa drogi  DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  Rolnicza  w Bazanowicach

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej na drogach gminnych:

1.2.1 Droga  gminna  ul. Rolnicza długości  500 mb położona  w na skraju wsi Bażanowice

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000 podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

1.2.4   Wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej  na drogach o powierzchni jak w pkt z wyrównaną podbudową o szerokości  sredniej 3,0m i dlugosci  500 mb

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.2)

    - oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi

    - wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grub 4 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem

    - zagęszczenie i obcięcie  krawędzi

    - posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią

    - ZJAZDY  - wykonanie zjazdów  w ilości 3szt o szer. ok.5 m i dlug  4

z wyrownaniem  istn nawierzchni

    - ODWODNIENIE poprzeczne nawierzchni drogi – obustronny spadek o 2%

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

1.4 Określenia podstawowe

- Mieszanka mineralna(MM)- mieszanka  kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie

- Mieszanka mineralno asfaltowa- mieszanka  mineralna z odpowiednią ilościa  asfaltu  lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco

- Środek adhezyjny-substancja powierzchniowo czynna, która poprawia przyczepność do materiałow mineralnych oraz zwieksza odporność  błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  na obmywanie wodą dodawany do asfaltu

- Emulsja  asfaltowa katoniowa—asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy  precyzuje STO –D 00

Nawierzchnia

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy do wykonywania remontu dróg gminnych

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot remontowych według zasad niniejszej specyfikacji są:

- znaki drogowe do wykonania oznakowania prowadzonych robot

- lepiszcze bitumiczne

- bitum do smarowania krawędzi urządzeń obcych i krawężników

- mieszanka asfaltowobetonowa do wbudowania na gorąco

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiały  powinne odpowiadać niżej wymaganiom:

- do betonów asfaltowych wykonywanych i wbudowanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane o proporcjach i o parametrach jakościowych zależnych od kategorii ruchu oraz rodzaju  warstwy nawierzchni na jaka jest przeznaczona

- mieszanka  asfalto betonowa  jest to mieszanka  o zawartości  frakcji grysowej 60%-80% piasku 10%do15% , asfaltu D-70  w ilosci 5%-7% wypelniacza 7% oraz ewentualnie środka  adhezyjnego i  o,2 do 0,9% zawartości lepiszcza

- wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalona częstotliwością labolatoryjnych badań kontrolnych, które w określonym trybie przekazywać nadzorowi

- pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być wcześniej zaaprobowana przez nadzór

- transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

- do mieszanki  asfaltowej należy  stosować wypełniacz charakteryzujący się umiarkowaną chłonnością. Najlepsze efekty daje wypełniacz wapienny

- przechowywanie wypełniacza musi odbywać się  w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem, zanieczyszczeniem

- do betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe  rodzaju D 70 D 100  o penetracji  od 20x0,1 mm do 330x 0,1mm  wg normy PN-EN-12591:2002

- w celu poprawy przyczepności asfaltu drogowego do kruszywa należy dodać środek  adhezyjny

- lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

budowlanych zgodnie z założoną jakością

czyszczenie nawierzchni drogi może być wykonywane ręcznie

Przy  mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować

sprawnym technicznie  sprzętem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót

### TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu

- kruszywo  można przewozić   środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

- wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich do materiałów sypkich cysternach

- lepiszcza należy przewozić w cysternach samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe

- środki adhezyjne należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportu

mieszanką asfaltobetonowa można przewozić luzem dowolnym środkiem transportu ( na tych drogach samochodami o ciężarze całkowitym do 10 ton

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

Ogólne wymagania robót

Roboty  drogowe w miejscu prowadzenia robót należy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyć  Zasady  zabezpieczenia i oznakowania robot  prowadzonych w pasie drogowym okresla  Zarządzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6.09.1990 MP 18czerwca 1990 poz 184)

Zasady oznakowania, urządzenia zabezpieczające i przyklady rozwiazań podane sa w „Katalogu urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” Zaklad Techniki Budowlanej i Inwestycji INBUD Kraków 2000 r

Ulozenie  warstwy scieralnej  asfaltobetonowej powinno spełniać warunki:

kruszywo powinno spełniać wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz właściwości

fizykomechanicznych( wskaźnik piaskowy powyżej 40 brak zanieczyszczeń    mrozoodporność, ścieralność naw bębnie LA poniżej 30-40%

Nawierzchnia asfaltowa   ścieralna powinna być zawałowana walcem o tonażu 16 ton ogumionym i stalowym  . Nawierzchnia ścieralna powinna mieć po zawałowaniu grubość 4 cm . Wymagania i warunki  wykonania zawarte sa w normie  PNS96020  1997  drogi samochodowe podbudowa z betonu asfaltowego

Spadek  nawierzchni bitumicznej powinien być  w granicach 2%

Przed przystąpieniem do robót  w terminie uzgodnionym z Insp. Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu  mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałow pobrane w obecności Insp. Nadzoru do wykonania badań kontrolnych

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

## Wytwarzanie mieszanki  mineralno-Asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki asflatobetonowej jest okreslone w pkt  5.3  Ogolnej specyfikacji technicznej nr  D-05.03.05 wydanej przez Generalną Dyrekcje  Dróg Publicznych  W-wa 2001

Przygotowanie podłoża

Podłoze pod warstwę nawierzchni  z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podloza powinna być sucha i czysta Nierównosci  podloza pod warstwy asfaltowe  nie powinny być wieksze dl a drogi klasy LiD oraz placów i parkingów  niż 12 mm – pod nawierzchnię ścieralna i  do15 mm

## Połaczenia  miedzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę  należy skropić emulsja asfaltową  przed ułożeniem następnej , w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego w ilości od 0,2kg/m²- warstwa wiążaca

Skropienie  powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody co najmniej 0,5 h przy ilosci  od 0,2-0,5 kg/m²emulsji

#### Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie  niższa od +10ºC dla wykonywanej warstwy grub poniżej 8 cm. Nie dopuszcza się układania  mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru(Vwiększe 16m/s)

#### Wykonanie  warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno asfaltowa winna być wbudowywana układarką  wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem grub warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektową

Zagęszczanie  mieszanki powinno odbywać się  bezzwłocznie ,zagęszczanie należy rozpocząc od krawędzi nawierzchni do osi jezdni.

Złącza o konstr. wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie  co najmniej 15 cm

Poczatkowa temperatura  mieszanki  w czasie zagęszczania powinna wynosic co najmniej 120 ºC

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu wypelniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

Badania w czasie robót

Badania temperatury i wygląd mieszanki   mineralno-asfaltowej każdy pojazd w czasie wbudowywania

Sprawdzenie temperatury  - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance  i odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki -  na podstawie oceny wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i wbudowania

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

Wszystkie roboty zanikające (  np. wyrównanie nawierzchni  mieszanka asfaltową)  powinne być zgłoszone do odbioru

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO KONCOWEGO

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni  bitumicznej  ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami , istniejącą nawierzchnia

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania 1 m² warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- dostarczenie materiałów

- wyprodukowanie mieszanki  mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce  wbudowania

- posmarowanie lepiszczem krawędzi obcych i krawężników

- skropienie międzywarstwowe emulsją katoniową

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki  mineralno-asfaltowej

- obcięcie  krawędzie i posmarowanie asfaltem

- prowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru