SST-B-0.1

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu

Szkoła Podstawowa w Kisielowie  remont  elementów konstrukcji dachu   wraz z wymiana pokrycia

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót przy KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Urzad Gminy  Goleszów  Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska

Goleszów ul 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2008-05-12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-0,1 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: .

- Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.

- Wykonanie i montaż stropów drewnianych.

- Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. .

- Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:

- 3 i 4 stosuje się drewno klasy K27

- 1 i 2  stosuje się drewno klasy K33.
według następujących norm państwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto
wanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

| Lp. | Oznaczenie | Klasy drewna |
| --- | --- | --- |
|  |  | K27 | K33 |
| 1 | Zginanie | 27 | 33 |
| 2 | Rozciąganie wzdłuż włókien | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Ściskanie wzdłuż włókien | 20 | 24 |
| 4 | Ściskanie w poprzek włókien | 7 | 7 |
| 5 | Ścinanie wzdłuż włókien | 3 | 3 |
| 6 | Ścinanie w poprzek włókien | 1,5 | 1,5 |

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady | K33 | K27 |
| --- | --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej | do 1/4 | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju | do 1/4 | 1/4 do 1/3 |
| Skręt włókien | do 7% | do 10% |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe | 1/3 1/1 | 1/2 1/1 |
| Zgnilizna | niedopuszczalna |
| Chodniki owadzie | niedopuszczalne |
| Szerokość słojów | 4 mm | 6 mm |
| Oblina * | dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |

Krzywizna podłużna

a)	płaszczyzn	30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm

b)	boków	10 mm - dla szerokości do 75 mm

5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość	6% szerokości

Krzywizna poprzeczna      4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna

2.1.3.	Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej niż:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4.	Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)	odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

- w długości:      do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości

- w szerokości:   do +3 mm lub do -lmm

- w grubości:      do +1 mm lub do -1 mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

*	dla łat o grubości do 50 mm:

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości

*	dla łat o grubości powyżej 50 mm:

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być
większe niż +3 mm i -2 mm.

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i -2 mm.

,2. Łączniki

2.2.1.	Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2.	Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3.	Nakrętki:
Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.	Podkładki pod śruby
Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.	Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.	Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia

. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1.	Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu ut
wardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2.	Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opako
waniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.

, Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3.	Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożaro
wymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wenty
lacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.	Wykonanie robót

- Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, któ
re zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymia
rów konstrukcji.

- Więźba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją tech
niczną.

- Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruga-
nych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do
1 mm.

- Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od pro
jektowanych więcej jak 0,5 mm.

- Dopuszcza się następujące odchyłki:

-	w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w długości elementu do 20 mm

- w odległości między węzłami do 5 mm

- w wysokości do 10 mm

    - Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miej
scach styku odizolowane jedną warstwą papy.

    - Uzupelnienia elementów więźby

7. POŁĄCZENIA NA WRĘBY CZOŁOWE

7.1. Warunki konstrukcyjne

7.1.1. Szerokość elementów łączonych na wręby (rys. 14) nie powinna tyć mniejsza niż 50 mm. W przypadku gdy przez element ma przechodzić śruba, szerokość jego nie może być mniejsza niż 80 mm i rte mniejsza niż 6d. gdzie d średnica śruby.

Rys. 15. Rodzaje złączy klejowych a) klinowe, b) ukośne, c) nakładkowe, d) czołowe

Przy wykonywaniu złączy klinowych należy stosować odpowiedni docisk podłużny zgodnie z wymaganiami technologii klejenia. Złącza o długościach / = 10 mm i / = 7,5 mm nie powinny być stosowane do łączenia elementów z materiałów drewnopochodnych W złączach nakładkowych wymiary nakładek wynikają z obliczeń, długość ich jednak nie powinna być mniejsza niż 10 grubości łączonych elementów. Inne rodzaje złączy klejonych mogę być wykonywane po dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie przez upoważnioną placówkę naukowo-bad a wczą

8.2. Warunki wykonywania złączy

- Rodzaje klejów.  Do wykonywania złączy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych należy
stosować kleje syntetyczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upoważnioną instytucję naukowo-
badawczą Klej kazeinowy może być stosowany w przypadku jednoczesnego zabezpieczenia spoin złącza przed zawilgoceniem i korozją biologiczną.

- Wilgotność elementów łączonych. Wilgotność elementów złącza podczas klejenia powinna odpowiadać
rodzajowi stosowanego kleju oraz związanej z nim technologii klejenia.

8.2.3.	Sposób    wykonywania    złączy.    Wykonywanie    złączy    klejonych    jest    dopuszczalne    jedynie    w
wyspecjalizowanych wytwórniach  i  przez wykwalifikowany   personel.   Przy wykonywaniu złączy   należy  ściśle
przestrzegać   warunków   technologii   klejenia   oraz   zapewnić   właściwą   kontrolę   materiałów   i    parametrów
technologicznych. Nie dopuszcza się wykonywania złączy klinowych w miejscu występowania sęków.

8.2.4.	Grubość spoiny klejowej nie powinna być większa niż 0,1 mm dla klejów syntetycznych i 0,2 rnm dla kleju
kazeinowego.

| 21 20 13 18 n 1S 15 W |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | v^ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "^ns^ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | \^ |  |  |
|  | 5 S 7 8 9 10 J1 t/0. |
|  |  | l PN-01/8-03J5&2W~3J |

Rys. 3. Wartości s t w zależności od stosunku grubości f najcieńszego elementu w złączu do średnicy gwoździ d

Warunki wbijania gwoździ przy łączeniu elementów drewnianych przedstawiono na rys. 4 i 5. Wbijanie gwoździ z obu stron elementu wzdłuż jednej osi może być dopuszczone pod warunkiem, że ich końce nie będą zachodziły na siebie więcej niż V3 grubości składowej części elementu złożonego (rys. 4e). Na rys. 4 i 5 przedstawiono warunki wbijania gwoździ przyłączeniu elementów drewnianych z elementami: z blachy stalowej, płyt pilśniowych twardych i bardzo twardych, sklejki oraz z płyt wiórowych płasko prasowanych. W złączach z zastosowaniem blachy stalowej, gwoździe należy wbijać w otwory uprzednio nawiercone w blasze.

5.3.	Belki stropowe -nie dotyczy

- Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją tech
niczną.

- Dopuszcza się następujące odchyłki:

- w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

- Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.

- Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.

- Czota belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co
najmniej 3 cm.

5.4.	Deskowanie połaci dachowych

- Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.

- Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoź
dziami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości de
sek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.

- Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.

- Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układa
nych na styk.

5.5.	Wykonanie podsufitki

5.5.1.	Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.

    - Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

5,6 Impregnacja drewna

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowań, impregnuje się półfabrykaty inwen-taryzowane i prefabrykaty takie jak deskowania płytowe — przestawne, ślizgowe itp.

Preparaty impregnacyjne dzielą się na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej kreozotowy nadające się do drewna przesuszonego oraz solowe do impregnacji drewna o dowolnej wilgotności, jak Soltox, Fluotox lub Fluodin.

Niektóre preparaty oleiste

Xylamit popularny — zabezpiecza drewno przed szkodnikami biologicznymi i przed wnikaniem wilgoci. Jest cieczą oleistą, ciemnobrunatną, barwi drewno na brunatny kolor, jest trwały, wodą niezmywalny. Nadaje się do impregnacji deskowań.

Oprócz Xylamitu popularnego handel dostarcza xylamity grzybobójcze i owadobójcze o bardziej intensywnym działaniu. Olej   kreozotowy   — służy do impregnacji wgłębnej, zabezpiecza drewno od gnicia i zagrzybienia. Preparat ten stosuje się, gdy drewno jest narażone na bezpośrednie oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Dobre wyniki daje nasycanie drewna gorącym kreozotem pod ciśnieniem. Karbolineum   węglowe   — ma własności grzybobójcze, łatwo wsiąka w drewno. Wadą tego preparatu jest intensywne barwienie   drewna,   zwiększanie   jego   palności.   Karbolineum szkodliwie działa na skórę człowieka. Niektóre preparaty solowe

Soltox — jest to proszek o barwie żółtawo-brunatnej, nieznacznie barwi drewno. Do impregnacji jest stosowany jako 5-r-10-procentowy roztwór wody (1/2 lub 1 kg preparatu na 10 1 wody). Soltoks rozpuszcza się w ciepłej wodzie i powinien być dokładnie mieszany w czasie rozpuszczania i przed użyciem.

Fluotox — jest to żółtawej barwy proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, nadaje się do impregnacji drewna o znacznej wilgotności, odporny na wymywanie. Fluotox stosuje się jako roztwór wodny o maksymalnym stężeniu 30%. Im bardziej zawilgocone jest drewno, tym bardziej stężony roztwór Fluo-toxu powinien być stosowany do impregnacji. F1 u o d i n — żółty proszek barwi drewno intensywnie kolorem żółtym. Stosuje się jako 5-procentowy roztwór wodny. Fluodin jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt, lekko koroduje stal.

Metody impregnacji. Najbardziej rozpowszechnioną metodą impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona na smarowaniu, opryskiwaniu lub kąpieli drewna w odpowiednich im-pregnatach. Kąpiel jest bardziej skutecznym sposobem impregnacji niż smarowanie lub opryskiwanie.

Czas moczenia — kąpieli drewna powinien trwać w cieczy gorącej od 10 do 30 minut, w zimnej od 15 do 40 minut. Głębokość wnikania impregnatów w drewno bielaste średnio sięga od 3 do 6 mm.

Warunki bhp. Materiały impregnacyjne płynne lub w postaci past mogą mieć właściwości szkodliwe dla zdrowia człowieka. Dlatego    pracownicy    zatrudnieni    przy    impregnacji    drewna

0	szkodliwym   oddziaływaniu   impregnatów,   powinni   być   do
kładnie o tym poinformowani.

Obowiązuje  przestrzeganie   następujących  przepisów:

- pracownicy przed przystąpieniem do robót impregnacyjnych
powinni  otrzymać  zezwolenie  lekarskie,

- każdego z zatrudnionych należy zaopatrzyć w ubranie robo
cze, rękawice i okulary,

- należy unikać przemoczenia ubrań jak również opryskiwa
nia skóry impregnatem,

- twarz  i  ręce  należy  nacierać  łojem  lub  specjalną  maścią;
w  przypadku   skaleczenia   należy   przerwać   pracę   i   zasięgnąć
porady lekarskiej,

- nie palić tytoniu i nie spożywać posiłków w miejscu pracy,
myć ręce przed posiłkiem  i po  zakończeniu  pracy,

- odzież   ochronną  po   zakończeniu   pracy   należy   pozostawić
w wydzielonym,  dobrze  wietrzonym  pomieszczeniu.

6.	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7.	Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Dla pozycji 1 i 2  - ilość m3 wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji  3 i 4 - powierzchnia wykonana w m2.

8.	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. *

10.	Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne

dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003	Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996	System oznaczenia części złącznych.