SPECYFIKACJA NR  SST-D-03

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  w Puńcowie  ul Szkolna 2

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul 1 maja 5

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót   – wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi  i Ochrony Środowiska

Autor specyfikacji:

Jerzy Hławiczka                                             ..............................

Data opracowania dokumentacji                    2010-07-16

SPECYFIKACJA NR  SST-D-03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  w Puńcowie  ul Szkolna 2

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów ul  1Maja 5

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

1.1.Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem podbudowy tluczniem kamiennym

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  podbudowy placu zabaw

1.2.4   Wykonanie  PODBUDOWY  o powierzchni jak  w przedmiarze

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.

    - dostarczenie materiałow  na miejsce wbudowania

    - rozłożenie kruszywa

    - zagęszczenie warstw z zaklinowaniem

    - przeprowadzenie pomiarów

    - utrzymanie podbudowy w czasie robót

    - ODWODNIENIE poprzeczne nawierzchni  – dwustronny spadek o 2%

1.4 Określenia podstawowe

- podbudowa  z  tłucznia kamiennego- częśc konstrukcji nawierzchni składajaca się z jednej lub wiecej warstw nośnych z tlucznia i klińca kamiennego

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy do wykonywania podbudowy  placu zabaw

- Kruszywo łamane zwykle: tluczeń i kliniec wg PN-B11112[8]

- Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiały  powinne odpowiadać niżej wymaganiom:

- tluczeń od 31,5 do 63 mm

- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm

- kruszywo w gatunku co najmniej 2mm m do wyprofilowania

- woda   użyta przy zagęszczeniu i klinowaniu podbudowy może być studzienna lub z wodociagu bez  specjalnych wymagań

- wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalona częstotliwością labolatoryjnych badań kontrolnych, które w określonym trybie przekazywać nadzorowi

- pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być wcześniej zaaprobowana przez nadzór

- transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

- kruszywo powinno spełniać wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz właściwości fizykomechanicznych( wskaźnik piaskowy powyżej 40 brak zanieczyszczeń    mrozoodporność, ścieralność naw bębnie LA poniżej 30-40%

3.SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazac się  mozliwościa korzystania z następującego sprzetu:

- ukladarek kruszywa do rozkladania tlucznia i klińca

- rozsypywarek kruszywa  do rozłozenia  klinca

- walcow statycznych  wibracyjnych do klinowania kruszywa grubego klińcem

- szczotek mechanicznych do  usuniecia nadmiaru klińca

- walców mechanicznych stalowych gładkich lub ogumionych do koncowego  dogęszczenia

- przewoźnych  zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia  do rozpryskiwania wody

- Przy  mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować

sprawnym technicznie  sprzętem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót

### TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu ujeto w Sto-D  00

- kruszywo  można przewozić   środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

5.2Przygotowanie podloza

Podbudowa tłuczniowa  powinna być ulozona na podłozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym pod podbudowe tłuczniowa powinna być ułożona warstwa odcinająca piaskowa

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie  kruszywa

Minimalna grubośc warstwy podbudowy z tłucznia nie może  być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru  największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubośc warstw podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grub ponad 20 cm powinno się wykonać w 2 warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu ukladarki albo równiarki. Po rozlozeniu  powinno być przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego gladkiego  o nacisku  jednostkowym  nie mniejszym niż 30 kN/m Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się  od dolnej krawędzie i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej gornej krawędzi

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej po przywalowaniu kruszywa grubego należy rozlożyc  kruszywo drobne w równej warstwie , w celu zaklinowania  kruszywa grubego. Do zagęszczenia  należy uzyc walca o nacisku jedn 18kN/m Po zagęszczeniu caly nadmiar kruszywa  drobnego  należy usunac  z podbudowy szczotkami tak  aby ziarna kruszywa grubego  wystawały  nad powierzchnie  3-6 mm

Następnie warstwa  powinna być przywałowana walcem  statyczny  gładkim o nacisku co najmniej  niż 50 kN/m albo ogumionym w celu  dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania

## 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

#### Równość podbudowy

Nierównosci podłużne i poprzeczne podbudowy  będzie się mierzyć  4-metrowa łatą

Nierówności  podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, spadki

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja  projektowa z tolerancją do 5%

Grubośc podbudowy

Grubośc podbudowy zasadniczej powinna  nie różnić się od grub projektowej zakładanej  o

wiecej niż 2 cm

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni tłuczniowej  ich wykończenia

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania 1 m² podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- rozłozenie kruszywa

- zagęszczenie  warstw z zaklinowaniem

- utrzymanie podbudowy w czasie robót