Opis techniczny

# Wymagania ogólne

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

#### Remont nawierzchni placu i drogi wewnętrznej , zatoki autobusowej oraz miejsca postojowego dla samochodów przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

Przedmiotem  niniejszej   opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej , brukowej, krawężnikowania

##### Opis stanu istniejacego

#### 1.2.1 Plac przy ul Cieszyńskiej  o powierzchni 666 m2położony jest przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

#### Opis stanu istniejącego

###### Konstrukcje drogi stanowi  nawierzchnia asfaltowa z asfaltu lanego który ulegl erozji i posiada przel;omy i dziury o szerokości 3,5 m

###### Podbudowa drogi jest miejscowo wymyta , posiada przełomy oraz wybrzuszenia  w srodku pasa drogowego drogi wewnętrznej

Zatoka autobusowa jest nie wydzielona z placu co powoduje każdorazowy inne miejsce zatrzymania autobusu nawierzchnia jest zniszczona i konieczna wymiana podbudowy

Konieczne jest wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z uwagi na miejscowe przełomy grub ok. 20 cm  wyrównanie calej nawierzchni tluczniem grub do 10 cm oraz ułożenie  2 cm warstwy wiążacej asfaltowej oraz scieralnej 4 cm a miejsca postojowe wyłożenie brukiem

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Ustalenia zawarte  w niniejszym opracowaniau dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000 , nawierzchni brukowej, kraweznikowania , udrożnienia   kanalizacji  deszczowej do na odcinku 80 m podczas remontu placów gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

1.2.4   Wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej  na drogach o powierzchni jak w pkt z wyrównaną podbudową o szerokości  średniej 3,0m i długości 500  mb

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.2)

    - wykonanie wyrównania podbudowy tłuczniem kamiennym

    - wyrównanie  nawierzchni masa asfaltobetonową

    - oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi

    - wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grub 4 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem

    - zagęszczenie i obcięcie  krawędzi

    - posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią

    - ZJAZDY  - remont zjazdów   w ilości 2 szt o szer.ok.  5 m i dlug  1,0 –2,0 mb

    - ODWODNIENIE poprzeczne nawierzchni drogi – obustronny spadek o 2%

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

2.2.1. Rury

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano rury kanalizacyjne, kielichowe PVC, typu ciężkiego „S” o średnicach 315 i 160, łączone na kielich i uszczelkę gumową, zgodnie z PN-C-89205:80.

# 2.2.2. Studzienki ściekowe i rewizyjne

# Wykonać jako systemowe z rur karbowanych PP średnicy 600 mm wg katalogu producenta.

# 2.2.3. Włazy na studzienkach rewizyjnych

# Zastosowano włazy żeliwne  klasy A15 – D400  z teleskopowym adapterem

# 2.2.4. Wpusty ściekowe

# Przyjęto wpusty ściekowe krawężnikowo jezdniowe z uchylną kratą i uchylną klapą  wg PN-EN 124:2000

# 2.2.5. Pierścienie żelbetowe odciążające

# Pierścienie żelbetowe odciążające winny być wykonane z betonu klasy B20, zbrojone stalą klasy A-I

# 2.3. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał powinien spełniać wymagania PB-N-11113. Uziarnienie podsypki powinno się zawierać w przedziale 2 – 31,5mm.

2.4. Materiał do obsypki rur i zasypki wykopów

Obsypkę  rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonać piaskiem, pozostałe wykopy w obrębie jezdni i chodnika  materiałem niespoistym o dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 3 i wsoółczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 m/dobę

3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek ,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu,

- sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu,

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inżyniera.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Metody wykonywania robót:

-	wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Szerokość wykopu winna umożliwić wykonanie połączenia rur i zagęszczenia gruntu po bokach przewodu. Przewody należy wykonać na podłożu piaskowo-żwirowym o grubości 10 cm i obsypać piaskiem 20 cm ponad górę rury.

Wykopy o głębokości większej niż 1 m, należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych, zgodnie z Rozp. MbiMB z dnia 28.03.1972 r. /Dz.U.13 poz.91/.  Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony. Wykopy rozpoczynać od najniżej położonego punktu. Minimalna szerokość wykopu wg PN-EN 1610.

Wykopy muszą być zabezpieczone poprzez oznakowanie i oporęczowanie. Dla użytkowników posesji w sasiedztwie prowadzonych robót muszą być zabezpieczone przejścia / kładki robocze/.

5.3. Przygotowanie podłoża

- W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

- Kanały z rur PVC PP należy układać w wykopie na podłożu wzmocnionym z piasku ogrubości 10 cm. Obsypka powinna być prowadzona równomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-8932-01) do wysokości co najmniej 20 cm powyżej rury.

- Zagęszczenie podłoża i obsypki zgodnie z Wytycznymi Producenta i Dokumentacją Projektową.

5.3. Roboty montażowe

5.3.1. Rury kanałowe

- Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową

- Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcją montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.

- Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0(C do +30(C. Połączenia rur wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5(C.

- Kielichy rur powinny być układane w kierunku odwrotnym do spadku kanału.

- Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki).

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz.

- Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami).

5.3.2.Studzienki ściekowe (wpusty uliczne)

Studzienki ściekowe przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu wpustu do dna wlotu przykanalika zgodnie z Dokumentacją Projektową

Lokalizacja studzienek wg rozwiązania drogowego Dokumentacji Projektowej.

5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów deszczowych należy prowadzić warstwami. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości - 20 % do +10 %.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy badać wg BN–77/8931-12.

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić elementów łączonych.. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ

## 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie.

## 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:

- odmiana:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,

- klasa: „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,

- barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

- długość: od 140 mm do 280 mm,

- szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,

- grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,         80 mm i 100 mm.

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:

- długość i szerokość	( 3,0 mm,

- grubość ( 5,0 mm,

- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

- 50 MPa, dla klasy „50”,

- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,

- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,

- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:

- 3,5 mm, dla klasy „50”,

- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | gatunek 1 |  |
| 1 | Stan powierzchni licowej: tekstura rysy i spękania kolor według katalogu producenta przebarwienia plamy, zabrudzenia niezmy-walne wodą naloty wapienne | jednorodna w danej partii niedopuszczalne jednolity dla danej partii dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce niedopuszczalne dopuszczalne |  |
| 2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych: dopuszczalna liczba w 1 kostce dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) | 2 30 mm x 10 mm |  |
| 3 | Szczerby i uszkodzenia krawę-dzi i naroży przylicowych | niedopuszczalne |  |
| 4 | Uszkodzenia krawędzi pionowych dopuszczalna liczba w 1 kostce dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) | 2 20 mm x 6 mm |  |

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

## 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Kostkę należy ułożyć na podsypce cemontowo-piaskowej, składającej się z cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,

Szczeliny w kostce wypełnić  wilgotną mieszanką cementowo-piaskową 1:8.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji DM.00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

## UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW

## 2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- krawężniki betonowe,

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

## 2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

Krawężniki betonowe U   -   uliczne,

2.3.2. Rodzaje

Krawężniki betonowe - prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,

2.3.3. Odmiany

Krawężnik betonowy jednowarstwowy,

2.3.4. Gatunki

Gatunek 1 - G1,

## 2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

krawężnik rodzaju „a”

wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

| Typ | Rodzaj | Wymiary krawężników, cm |
| --- | --- | --- |
| krawężnika | krawężnika | l | b | h | c | d | r |
| U | a | 100 | 20 15 | 30 | min. 3 max. 7 | min. 12 max. 15 | 1,0 |

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

| Rodzaj | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 |
| l | ( 8 |
| b, h | ( 3 |

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm | 2 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm | niedopuszczalne |
|  | ograniczających pozostałe powierzchnie: |  |
|  | - liczba max | 2 |
|  | - długość, mm, max | 20 |
|  | - głębokość, mm, max | 6 |

2.4.3. Składowanie

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy  B 30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

- nasiąkliwością, poniżej 4%,

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

## 2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

## 2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

- ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

## 2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych .

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ( 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ( 1 cm na każde 100 m ławy.

b)	Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ( 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości  ( 10% szerokości projektowanej.

c)	Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d)	Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ( 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

  - Informacje  o terenie budowy

Na terenie remontowanej drogi występuja podziemne nie zinwentaryzowane przejscia przyłaczy wodociągowych oraz gazowych do posesji

  - Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Wjazd na teren remontowanego odcinka  będzie możliwy od strony   ul Cieszyńskiej

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za  przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnic ochrone własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia  instalacji i urzadzęń, zabezp[ieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji urządzeń, jeżeli  zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjnym, spowodowane w trakcie wykonywania  robót budowlanych

1.7. Wymagania  dotyczace ochrony środowiska

Wykonawca  będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowyi poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie z zakresie zanieczyszczeń powietrza, wod gruntowych nadmiernego hałasu  powodowanych działalnościa w czasie wykonywania robot drogowych

  - .Warunki  bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót  warunki w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  jest zobowiązany  wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, należy w szczególności przestrzegać przepisów ujętych w rozporządzeniu  ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczs wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  dz. U 169 poz 1650).

1.9 warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie ma konieczności sporządzenia planu organizacji ruchu dla wykonania remontu  nawierzchni   dojazd do miejsca robot od drogi powiatowej Cieszyn Ustroń   przed przystąpieniem  do robot należy  powiadomić  mieszkańców o czasowym wyłączeniu z ruchu drogi wewnetrznej

1.10.ogrodzenie placu budowy

nie dotyczy

1.11 zabezpieczenie chodnikow i jezdni

nie dotyczy

1.12. Nazwy i kody grup robot klas robót i kategorii robót

Wg Wpolnego slownika zamówień CPV  roboty przewidziane w zamowieniu mieszczą się w grupie robot – „prace dotyczące kladzenia nawierzchni drog nr 45233220-7

Oraz fundamentowanie dróg – wyrownanie  podbudowy – nr 45233320-8

1.13 Okreslenia podstawowe

- Mieszanka mineralna(MM)- mieszanka  kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie

- Mieszanka mineralno asfaltowa- mieszanka  mineralna z odpowiednią ilością asfaltu  lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco

- Środek adhezyjny-substancja powierzchniowo czynna, która poprawia przyczepność  do materiałow mineralnych oraz zwieksza odporność  błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  na obmywanie wodą dodawany do asfaltu

- Emulsja  asfaltowa katoniowa—asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

PKT.2  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych-drogowych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach uzytkowych umozliwiających  prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym  obiektom budowlanycm czy drogowym spelnienie wymagań  podstawowych  określonych w przepisach Prawa budowlanego i warunkach technicznych jakim maja podlegac drogi publiczne usytuowanie Dz. U. 99/43/430 oraz powinny być zgodne z wymaganiami w szczegołowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje  o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności, deklaracje zgodności z polską normą.

2.2Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem,transportem warunkami dostaw

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów do produkcji mieszanki asfaltobetonowej Składowane materiały powinny być dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów ,elementów budowlanych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-drogownictwie

Wykonawca  jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały  wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom  okreslonym w art. 10  ustawy prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z insp. Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów  a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności

2.4 Materiały nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy budowlane które nie uzyskają akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięta z placu budowy-miejsca skladowaniaKazdy rodzaj robót , w którym znajdują się  nie zbadane i nie zaakceptowane przez  Insp. Nadzoru  materialy Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko i ponosi pelną odpowiedzialnośc techniczna i kosztową

2.5 Wariantowe  stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa ( uproszczona) i specyfikacje techniczne przewidują  wariantowe stosowanie materiałów i elementów Wykonawca powiadomi o proponowanym wyborze  inspektora nadzoru. Wybrany i akceptowany przez insp. Nadzoru materiał  nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody

PKT3.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość   wykonywanych robót

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami  określonymi w szczegołowych specyfikacjach technicznych  dla układania mieszanki asfaltobetonowej

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest  akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano mozliwość  wariantowego użycia sprzętu  Wykonawca uzgodni  z insp. Nadzoru wybór  sprzętu

### WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny odpowiadać  wymaganiom okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej;

Wykonawca będzie używał takich srodków transp. Poziomego jakie nie powoduja uszkodzeń przewozonych materialow  i drog po których porusza ją się srodki transportowe.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLAŚCIWOWŚCI WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót  dotyczące  wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodnośc z dokumentacja projektową i wymaganiami  specyfikacji technicznych, projektem organizacji  robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami drogowymi w  specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej przez osoby  które posiadają uprawnienia budowlane  określone w przepisach prawa budowlanego i  aktualne zaświadczenie  o przynależności do  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz   z aktualnym wymaganym  ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

5,2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy

cywilnej.

6.KONTROLA  ,BADANIA  ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pelna kontrolę robót jakości materiałow i elementów, zapewni odpowiedzi system  kontroli oraz mozliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu wypełniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

Badania w czasie robót

Badania temperatury i wygląd mieszanki   mineralno-asfaltowej każdy pojazd w czasie wbudowywania

Sprawdzenie temperatury  - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance  i odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki -  na podstawie oceny wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i wbudowania

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

Wszystkie roboty zanikające (  np. wyrównanie nawierzchni  mieszanka asfaltową)  powinne być zgłoszone do odbioru