Numer sprawy UG-81/09

Informacja dodatkowa dotycząca zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonanych w :

1.   Rozdziale 2  „Opis przedmiotu zamówienia „ w zakresie treści w punkcie 2 ”Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie boisk sportowych :”

2.Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie boisk sportowych :

JEST:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Cała powierzchnia boiska do piłki nożnej (1860 m2) pokryta będzie nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym o niżej wymienionych parametrach technicznych.

Właściwości / Wymagania

1 Składniki włókna PE, PP odporne na promienie UV

2 Rodzaj włókna Fibrylowane lub monofilowe lub mieszane

3 Wysokość włókna min. 50 mm

4 Dtex min. 11 000

5 Ciężar całkowity min. 2 200 g/m2

6 Gęstość (pęczków/m2) min. 13 000

7 Wypełnienie piasek kwarcowy + granulat EPDM

8 Kolor zielony

W nawierzchnię sportową należy wkleić linie boiska, wykonane ze sztucznej trawy w kolorze

białym. Po położeniu nawierzchni i wklejeniu linii boisk należy całą powierzchnię sztucznej

trawy wypełnić piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta

nawierzchni.

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik  do SIWZ) i SST (załącznik  do SIWZ).

WINNO BYĆ:

Cała powierzchnia boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m = 1860 rcr- (pole gry 26,0 x 56,0 m) pokryta będzie nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym o niżej wymienionych parametrach technicznych.

| L.p. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Składniki włókna | polietylen - odporne na promienie UV |
| 2 | Rodzaj włókna | monofilowe |
| 3 | Wysokość włókna | min. 60 mm |
| 4 | Dtex | min. 11 000 |
| 5 | Gęstość (włókien/m^) | min. 97 000 |
| 6 | Wypełnienie | piasek kwarcowy + granulat EPDM |
| 7 | Kolor | zielony |

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

-    raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport

lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com),

-    certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny,

-    karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-    atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

-    autoryzacja   producenta   trawy   syntetycznej,   wystawiona   dla   wykonawcy   na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

W nawierzchnię sportową należy wkleić linie boiska, wykonane ze sztucznej trawy w kolorze białym. Po położeniu nawierzchni i wklejeniu linii boisk należy całą powierzchnię sztucznej trawy wypełnić piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta nawierzchni.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik  do SIWZ) i SST (załącznik  do SIWZ);

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach				– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        				– 2 sztuki

JEST:

2.2.Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

###### Podbudowa:

I  Sposób - 	Podbudowa przepuszczalna

II Sposób-	Podbudowa  nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik  do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik  do SIWZ) do i SST ( załącznik  do SIWZ).

###### Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik  do SIWZ) i SST(załącznik  do SIWZ)

Technologie układania nawierzchni:

I  Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

###### Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  		- 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 	            – 2 sztuki

###### Wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)	– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 					                                               – 1 sztuka

WINNO BYĆ:

Nawierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki

Nawierzchnię boiska do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) przyjęto poliuretanową typu natryskowego. Poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia typu natryskowego. Łączna grubość nawierzchni min. 13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:

- dolna o grubości około 10-11 mm - warstwa elastyczna z granulatu SBR połączona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bezspoinowego montażu,

- góma o grubości około 2-3 mm - warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku składająca się z mieszanki granulatu EPDM i PU.

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

-    Certyfikat   lub   deklaracja   zgodności  z   normą  PN-EN   14877:2008,   lub  aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny,

-    Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-    Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Wyposażenie sportowe boisk

Koszykówka:

•    stojaki pod tablice - konstrukcja stalowa dwusłupowa ocynkowana ogniowo - szt. 2

•   tablice uniwersalne z włókna epoksydowego o wymiarach 1,05 x 1,80 m z mechanizmem regulacji wysokości usytuowania tablicy (poziomu obręczy kosza od poziomu nawierzchni) w zakresie 3,05 m - 2,60 m - szt. 2

•    obręcze uchylne wzmocnione blachą 4 mm, o wytrzymałości na obciążenia statyczne 2,8 kN, z siateczką stalową ocynkowaną ogniowo, mocowaną 8-punktowo - szt. 2

•   tuleje do montażu stojaków - 2 kpi.

•    osłony stojaków - 2 kpi. (4 szt.)

###### Wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)	– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 					                                               – 1 sztuka

2.Rozdziale 15 „Opis sposobu przygotowania ofert”

JEST:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 08.06.2009 R. GODZ. 11:00

WINNO BYĆ:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 15.06.2009 R. GODZ. 11:00

3. Rozdziale 16. „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.”

w punkcie 1:

JEST:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu ,Urząd Gminy Goleszów, ul. 1  Maja 5 , 43-440 Goleszów pokój nr 16 – Sekretariat , w terminie do dnia 08.06.2009 roku godz. 10:00.

WINNO BYĆ :

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu ,Urząd Gminy Goleszów, ul. 1  Maja 5 , 43-440 Goleszów pokój nr 16 – Sekretariat , w terminie do dnia 15.06.2009 roku godz. 10:00.

w punkcie 3 :

JEST :

Otwarcie ofert nastapi w Urzędzie Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5 pokój nr 17 Sala Sesyjna dnia 08.06.2009 roku godz. 11:00.

WINNO BYĆ :

Otwarcie ofert nastapi w Urzędzie Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5 pokój nr 17 Sala Sesyjna dnia 15.06.2009 roku godz. 11:00.