SPECYFIKACJA NR  SST-D-02

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu: Drogi Gminne  Leszna górna

- Droga ul. Lipowa 280 mb

- Droga ul Potok 180 mb

- Droga do Pluty -85 mb

- Droga do Wopienki-Cieslara – 40 mb

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  drogowych – wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2010-05-26

SPECYFIKACJA NR  SST-D-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI

MINERALNO-ASFALTOWYMI

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Drogi Gminne  Leszna górna

- Droga ul. Lipowa 280 mb

- Droga ul Potok 180 mb

- Droga do Pluty -85 mb

- Droga do Wopienki-Cieslara – 40 mb

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wyrównaniem poprzecznym i podłużnym podbudowy  mieszanka mineralno asfaltową  przy przebudowie drogi  w Lesznej Gornej

1.2.1 Droga  gminne położone są w Lesznej gornej

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrownania podbudowy  podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

1.2.4   Wykonanie WYROWNANIA PODBUDOWY MIESZANKA ASFALTOWĄ  na placu  o powierzchni jak w pkt 1.2.1    średniej grubości 3 cm i zgodnie z księga przedmiaru

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.3)

    - ścinka pobocza z nadmiaru ziemi

    - dostarczenie  materiałów

    - wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej

    - dostarczenie mieszanki  na miejsce wbudowania

    - posmarowanie goracym bitumem krawędzi urzadzeń obcych

    - rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z załozonymi spadkami i profilem

    - przeprowadzenie pomiarów

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

1.4 Określenia podstawowe

- warstwa wyrównawcza- warstwa o zmiennej grubości ukladana na istniejącej warstwie w celu wyrownania jej nierównosci o profilu podłużnym i poprzecznym

- Pozostale określenia są zgodne z definicjami podanymi w STO-D-00

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy  precyzuje STO –D 00

Nawierzchnia wyrównująca

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy do wykonywania remontu dróg gminnych

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot remontowych według zasad niniejszej specyfikacji są:

- znaki drogowe do wykonania oznakowania prowadzonych robot

- lepiszcze bitumiczne

- bitum do smarowania krawędzi urządzeń obcych i krawężników

- mieszanka asfaltowobetonowa do wbudowania na gorąco

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiały  powinne odpowiadać niżej wymaganiom:

- do betonów asfaltowych wykonywanych i wbudowanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane o proporcjach i o parametrach jakościowych zależnych od kategorii ruchu oraz rodzaju  warstwy nawierzchni na jaka jest przeznaczona

- mieszanka  asfalto betonowa  jest to mieszanka  o zawartości  frakcji grysowej 60%-80% piasku 10%do15% , asfaltu D-70  w ilosci 5%-7% wypelniacza 7% oraz ewentualnie środka  adhezyjnego i  o,2 do 0,9% zawartości lepiszcza

- wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalona częstotliwością labolatoryjnych badań kontrolnych, które w określonym trybie przekazywać nadzorowi

- pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być wcześniej zaaprobowana przez nadzór

- transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

- do mieszanki  asfaltowej należy  stosować wypełniacz charakteryzujący się umiarkowaną chłonnością. Najlepsze efekty daje wypełniacz wapienny przechowywanie wypełniacza musi odbywać się  w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem, zanieczyszczeniem

- do betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe  rodzaju D 70 D 100  o penetracji  od 20x0,1 mm do 330x 0,1mm  wg normy PN-EN-12591:2002

- w celu poprawy przyczepności asfaltu drogowego do kruszywa należy dodać środek  adhezyjny

- lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

budowlanych zgodnie z założoną jakością

czyszczenie nawierzchni drogi może być wykonywane ręcznie

Przy  mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować

sprawnym technicznie  sprzętem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót

### TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu

- kruszywo  można przewozić   środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

- wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich do materiałów sypkich cysternach

- lepiszcza należy przewozić w cysternach samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe

- środki adhezyjne należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportu

mieszanką asfaltobetonowa można przewozić luzem dowolnym środkiem transportu ( na tych drogach samochodami o ciężarze całkowitym do 10 ton

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót

Roboty  drogowe w miejscu prowadzenia robót należy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyć  Zasady  zabezpieczenia i oznakowania robot  prowadzonych w pasie drogowym okresla  Zarządzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6.09.1990 MP 18czerwca 1990 poz 184)

Zasady oznakowania, urządzenia zabezpieczające i przyklady rozwiazań podane sa w „Katalogu urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” Zaklad Techniki Budowlanej i Inwestycji INBUD Kraków 2000 r

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

Ułożenie  warstwy ścieralnej  asfaltobetonowej powinno spełniać warunki:

kruszywo powinno spełniać wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz właściwości

fizykomechanicznych( wskaźnik piaskowy powyżej 40 brak zanieczyszczeń    mrozoodporność, ścieralność naw bębnie LA poniżej 30-40%

Nawierzchnia asfaltowa  wyrównująca  i ścieralna powinna być zawałowana walcem o tonażu 16 ton ogumionym i stalowym  . Nawierzchnia ścieralna powinna mieć po zawałowaniu grubość 4 cm . Wymagania i warunki  wykonania zawarte sa w normie  PNS96020  1997  drogi samochodowe podbudowa z betonu asfaltowego

Spadek  nawierzchni bitumicznej powinien być  w granicach 2%

## Wytwarzanie mieszanki  mineralno-Asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki asflatobetonowej jest określone w pkt  5.3  Ogolnej specyfikacji technicznej nr  D-05.03.05 wydanej przez Generalną Dyrekcje  Dróg Publicznych  W-wa 2001

Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-asfaltową

Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania poprzecznego i podlu,znego powierzchnia podbudowy powinna być  zostać oczyszczona z luznego  kruszywa , piasku .

#### Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie  niższa od +10ºC dla wykonywanej warstwy grub poniżej 8 cm. Nie dopuszcza się układania  mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru(Vwiększe 16m/s)

#### Wykonanie  warstwy wyrównawczej i jej zagęszczenie

Minimalna grubośc  warstwy wyrównawczej uzalezniona jest od  grubości kruszywa w mieszance Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać  0,5  grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do robot  wykonawca powinien wyznaczyc niwelete  ukladanej warstwy wzdluż krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej linki, po której przesuwa się  czujnik urządzenia sterującego układarką

Mieszanka mineralno asfaltowa winna być wbudowywana układarką  wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem grub warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektową

Zagęszczanie  mieszanki powinno odbywać się  bezzwłocznie ,zagęszczanie należy rozpocząc Zagęszczanie  mieszanki powinno odbywać się  bezzwłocznie ,zagęszczanie należy rozpocząc od krawędzi nawierzchni do osi jezdni.

Złącza o konstr. wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie  co najmniej 15 cm

Poczatkowa temperatura  mieszanki  w czasie zagęszczania powinna wynosic co najmniej 120 ºC

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu wypelniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

## Badania w czasie robót

Badania temperatury i wygląd mieszanki   mineralno-asfaltowej każdy pojazd w czasie wbudowywania

Sprawdzenie temperatury  - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance  i odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki -  na podstawie oceny wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i wbudowania

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest Mg  ( megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO  końcowego

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni tłuczniowej  ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami , istniejącą nawierzchnia

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania 1 Mg wyrownania  podbudowy mieszanka aslfaltową obejmuje:

## obejmuje:

- Roboty pomiarowe

- oczyszczenie  jezdni i ścinka poboczy

## dostarczenie  materiału

## wyprodukowanie mieszanki mineralno- asfaltowej

## dostarczenie mieszanki  na miejsce wbudowania

- posmarowanie goracym bitumem krawędzi urzadzeń obcych

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z załozonymi spadkami i profilem

- przeprowadzenie pomiarów

- likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN,

norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru